户外露营用品阻燃性能测试－标准列表

户外露营用品阻燃性能测试－标准列表

户外露营用品阻燃性能测试－产品范围

帐篷

睡袋

毯子

遮阳棚

车篷

户外露营用品阻燃性能测试－标准清单

CPAI 75：睡袋燃烧速率测试标准

CPAI 84：露营帐篷用阻燃防火材料规范

ASTM F1955：睡袋易燃性标准试验方法

ASTM F1989：烹调时用防火毯标准规范

ASTM D4151: 毯子易燃性标准测试方法

BS 7157：大帐篷建造用纺织物可燃性测试方法

BS 5576：野营帐篷、遮阳篷、拖车篷及大篷车车篷的防火安全性规范

BS 6341：野营帐篷用织物规范

SOR/90-245：危险产品法规（帐篷）

EN1869：Fire Blankets / 灭火毯

AS/NZS 3504：Fire blankets/ 防火毯